### Фасадные материалы «Деруфа»

Немецко-Российский лакокрасочный завод «ДЕРУФА» (DERUFA) выпускает широкий ассортимент фасадных материалов по немецким технологиям, в соответствии со стандартами DIN EN (Германия), и ISO EN на оборудовании ведущих мировых производителей,  из импортных высококачественных компонентов.

Строгий входной контроль качества поступающего сырья, а также двухступенчатый контроль произведенной продукции дает гарантию соответствия лакокрасочных материалов (ЛКМ) самым передовым требованиям, предъявляемых к современным строительным и отделочным материалам.

Использование только безопасных для здоровья человека и окружающей среды компонентов позволяет создавать экологически чистую продукцию, в которой растворителем служит специально подготовленная очищенная вода.

Современная лабораторная база, оснащенная импортным оборудованием, и квалифицированный персонал позволяют постоянно совершенствовать технологию производства, создавать новые рецептуры ЛКМ, тестируя их совместно с немецкими коллегами, которые оказывают научную и техническую поддержку.

Фасадные материалы «DERUFA» включены в систему Мосстройсертификации и рекомендованы к применению на строительных объектах в г.Москва и по всей России. Фасадные краски имеют сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р.

Краски профессиональной серии адаптированы под колеровку в любые цвета на различных типах колеровочных машин по рецептурам различных цветовых систем, таких как NCS, RAL, Monicolor, Symphony, Московская палитра и др., с использованием пигментных паст DERUFA и колеровочной системы Derufa Color System. Наша колеровочная система позволяет снизить стоимость колеровки в 2-10 раз по сравнению с другими производителями. Также возможно подобрать цвет краски по образцам заказчика с использованием профессиональных спектрофотометров и специальных компьютерных программ подбора и коррекции цвета или использовать дизайнерскую программу цветовых гармоний.

Мы оказываем оперативную техническую поддержку строительным организациям по правильному подбору фасадных материалов производства «DERUFA» в каждом конкретном случае. Наши специалисты готовы выехать на объект для проведения осмотра и по его результатам дать рекомендации по технологии применения материалов  и выбору наиболее подходящего инструмента. Технологический отдел ведет периодическое наблюдение за фасадами, окрашенными нашей краской.

В нашем офисе можно получить наглядные материалы по продукции «DERUFA» (выкрасы на контрастном черно-белом картоне для определения степени белизны и укрывистости красок, образцы красок и др. ЛКМ, пробные образцы отколерованной в цвет заказчика краски, подробные технические описания продукции и многое другое). Периодически проводятся обучающие семинары для потребителей и продавцов нашей продукции.

Удобство и простота нанесения, безопасность для здоровья и окружающей среды, длительная защита поверхности, высокие декоративные свойства, удобная для потребителей евротара – вот основные характеристики продукции «DERUFA».

Фасадные работы с применением материалов «DERUFA»

Подготовка поверхности проводится для упрочнения, улучшения ее внешнего вида и повышения адгезии. Она включает в себя:

1. Удаление непрочно держащихся участков поверхности, в том числе остатков старой краски. Полное удаление старой краски, если она несовместима с новой. Это одна из самых дорогих и трудоемких операций. Чаще всего выполняется вручную щетками, скребками, шпателямим и др. инструментом. Также применяется мытье под давлением, удаление слоев старой краски при помощи специальных химических средств-смывок, а также пескоструйная обработка.

2. Ремонт поверхности (грубое выравнивание, заделки трещин) с использованием полимерной акриловой заполняющей шпатлевки «DERUFA» или сухой штукатурной смеси. Перед началом работ для улучшения адгезии обработать поверхность «DERUFA Acrylgrund LF».

3. Сушка поверхности. Например: после оштукатуривания поверхности должен пройти 1 месяц перед покраской. Можно сократить этот срок применив щелочестойкую акриловую грунтовку «DERUFA Tiefgrund LF», которая нейтрализует высокий pH подложки перед окрашиванием. В любом случае ремонтный состав должен полностью высохнуть по всей толщине слоя. Внутренняя влажность стены наиболее опасна для отделки. После оштукатуривания стенам надо обязательно дать просохнуть положенный срок, иначе выходящая из стены влага просто «оторвет» краску от поверхности стены.

Необходимо также выявить наличие плесени. Ее надо удалить, используя специальные растворы-смывки, а для подавления роста новой плесени применить краску или грунтовку с антисептическими (альгицидными, фунгицидными) добавками.

Обязательно надо удалить с поверхности стены так называемые высолы (если они есть), причем сделать надо это еще до нанесения грунта, а тем более краски. Для удаления высолов используются специальные слабокислотные средства или средства на основе фторсиликатов. После их применения необходимо тщательно промыть поверхность водой.

4. Упрочняющее грунтование.

Выбор грунтовки зависит от типа поверхности и используемого в дальнейшем финишного покрытия.

Для мелящихся, осыпающихся, песчаных минеральных оснований применяется глубокопроникающая акриловая грунтовка «DERUFA Tiefgrund LF». Благодаря очень малому размеру частиц дисперсии (несколько сотых долей микрометра – 40-50 нанометров) они беспрепятственно проникают в основание на глубину до нескольких десятков миллиметров, хорошо его укрепляя. Для вододисперсионных красок, наносимых на минеральные поверхности, не хороша и их избыточная, и недостаточная влажность. Обычно последняя связана с высокой гигроскопичностью материалов — способностью быстро впитывать воду из других материалов и воздуха. Очень быстро вытягивая воду из краски, они препятствуют нормальному протеканию процесса пленкообразования. В итоге краска начинает осыпаться, словно она вообще без связующего. С помощью «DERUFA Tiefgrund LF» выравнивается впитывающая способность поверхности, что очень важно при дальнейшей покраске водно-дисперсионными красками (позволяет избежать пятен).

Сертифицирован  в системе ГОСТ Р.

«DERUFA Acrylgrund LF» - это упрочняющая грунтовка для любых минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон и т.п.). Предназначена для повышения адгезии основания и уменьшения расхода краски по проблемным поверхностям. Там, где не требуются специальные свойства «DERUFA Tiefgrund LF» целесообразно (с экономической точки зрения) использовать более дешевый 
«DERUFA Acrylgrund LF».

«DERUFA Силиконовый грунт» - применяется в комбинации с «DERUFA Силиконовая краска», в основном для систем теплоизоляции фасадов, то есть там, где требуется высокая паропроницаемость. Помимо укрепляющих свойств «DERUFA Силиконовый грунт» обладает и водооталкивающими свойствами. Его можно применять для защиты памятников архитектуры, исторических объектов от разрушения под воздействием влаги, атмосферных осадков, загрязнений окружающей среды и т.п. Сертифицирован в системе ГОСТ Р.

«DERUFA Краска-грунт с кварцем адгезионная» - применяется перед нанесением всевозможных декоративных штукатурок на гладких поверхностях. Благодаря специально подобранному наполнителю – мелким частичкам кварца, в сочетании с щелочестойким, обладающем высокой адгезией акриловым связующим  этот грунт позволяет сразу после нанесения хорошо держаться тяжелой штукатурной массе на гладкой вертикальной поверхности (например: на бетоне) не сползая и не теряя рисунка (декоративные структурные штукатурки) до затвердевания. Имеет хорошую укрывистость и может использоваться в качестве фасадной шершавой краски, позволяющей скрыть небольшие неровности поверхности.

«DERUFA Силикатный грунт» - используется, только в системах, окрашиваемых силикатными красками или под силикатную штукатурку, а также для разбавления силикатной краски. Наносится только на неокрашенную минеральную поверхность, или покрытую силикатной штукатуркой или краской. Сертифицирован  в системе ГОСТ Р.

«DERUFA Грунт для дерева» - прозрачный акриловый грунт, обладающий бактерицидными свойствами. Пропитывает верхний слой древесины, предотвращая поражение плесенью, грибками, синевой, жучками и др. вредителями. Используется, как для защиты, так и для уменьшения впитывающей способности дерева при дальнейшей окраски его водно-дисперсионными красками, эмалями, лаками.

5. Финишное выравнивание поверхности с использованием полимерной акриловой финишной шпатлевки «DERUFA» или сухой мелкозернистой шпатлевки на основе белого цемента.

Из финансовых соображений эту операцию часто пропускают. В этом случае для отделки желательно применять декоративную штукатурку. Так называемая структурная штукатурка бывает нескольких видов. В настоящее время «Деруфа» выпускает штукатурки под валик (ролик), и под терку (кельму). Они изготавливаются на основе дисперсий акрилатов и специальных фракционированных мраморных и кварцевых наполнителей.  Применяются, как для наружных, так и для внутренних работ.

Наносится равномерным слоем шпателем, спустя некоторое время придается рельеф каким-либо инструментом (резиновый рельефный ролик, поролоновый валик с перфорацией, шпатель, кельма, терка и т.п.). Время между нанесением материала и его декорированием зависит от температуры воздуха (чем она ниже, тем дольше время высыхания), влажности, ветра. Наносить рельеф на штукатурку под валик можно через 5-15 мин. Штукатурка под терку можно начать затирать через 15-30 мин. Штукатурная масса не должна сдвигаться за теркой при выцарапывании рисунка. Толщина наносимого слоя, а значит и расход, зависит от максимального размера частиц штукатурки. У материала под валик ~0,4-0,5 мм; под терку ~2-2,5 мм. Материал нельзя наносить очень тостым слоем за один проход, для избежания растрескивания.

После высыхания (полимеризации) образуется очень твердая, но в то же время достаточно эластичная паропроницаемая поверхность, которая может выдерживать высокие нагрузки. Обычно при нормальных условиях максимальная прочность набирается через 7-10 дней.

Несомненное преимущество – это очень высокая адгезия к практически любой поверхности (кроме дерева) – то есть возможность наносить без дополнительного грунтования адгезионным грунтом, типа «Бетоконтакт» (в большинстве случаев можно ограничится «DERUFA Acrylgrund LF»).

Декоративные штукатурки можно колеровать с помощью дисперсионных красителей, типа «DERUFA Vollton-und-Abtonfarbe» или универсальных колеровочных паст. Для придания дополнительных водо- и грязеотталкивающих свойств и повышения долговечности фасадного покрытия рекомендуется окрашивать его красками «DERUFA Фасадная Супер» или «DERUFA Фасадная». Учитывая, что краску легко можно отколеровать в любой цвет отпадает необходимость в колеровке штукатурки.

Планируется расширение ассортимента декоративных штукатурок, в том числе выпуск силиконовых и силикатных.

6. Обеспыливание (в некоторых случаях обезжиривание) поверхности.

Для этой цели можно применять «DERUFA Acrylgrund LF». Для обезжиривания можно использовать слабый раствор соды или другой слабощелочной раствор. После промыть поверхность водой.

7. Грунтование для выравнивания цвета и повышения адгезии к краске.

Если поверхность прочная и незагрязненная, новая, в некоторых случаях допустимо проигнорировать операции 1,2,4,6. Операцию 3 игнорировать нельзя.

Для того, чтобы максимально эффективно раскрыть потенциальные возможности фасадной краски, необходимо провести целый комплекс доокрасочных мероприятий. Одна из важных целей этих мероприятий — минимизировать проникновение влаги в стены. Для этого необходимо провести мероприятия по гидроизоляции фундаментов, устроить качественный дренаж, а также проверить и при необходимости отремонтировать гидроизоляцию между цоколем и стеновой конструкцией, чтобы воспрепятствовать подъему грунтовых вод. Если требуется, то надо провести ремонт карнизов, отливов, водосточной системы, и т.д. Без всех перечисленных мероприятий, средства на отделку фасадов, скорее всего будут потрачены неэффективно.

##### Алгоритм выбора программы отделки фасада

1. Дается характеристика подложке (основанию). Определяется степень ее деформированности, прочность поверхностного слоя, степень впитываемости, абсорбирующая способность, водородный показатель pH, присутствие растворимых солей и др.

2. Оценивается суммарное количество влаги, поступающее в стеновую конструкцию от всех возможных источников.

3. Выясняется биологическая активность основания — для определения требуемых фунгицидных (противогрибковых), бактерицидных, альгицидных (противоводорослевых) свойств наносимых покрытий.

4. Определяется газопроницаемость покрытия. Для известковых оснований покрытия должны быть проницаемы для СО2, (чтобы не препятствовать протеканию реакции карбонизации), а железо-бетонное основания необходимо защитить от СО2 — как от одной из причин, вызывающих их коррозию.

5. Учет климатических условий и состояние воздушного бассейна, степень загрязненности атмосферы.

6. Для ремонтной окраски определяется совместимость нового материала с тем, которым фасад был отделан ранее.

Внешний вид и долговечность покрытия на 60% зависит от подготовки поверхности и на 40% от самой краски, от правильности работы с ней и от ее качества.

#### Окраска поверхности

Прежде всего, нужно правильно выбрать краску для той или иной поверхности, внимательно ознакомиться с рекомендациями по применению, подсчитать примерный расход краски на всю площадь, исходя из расчета двух слоев краски, типа поверхности, ее шероховатости и выбрать подходящий инструмент для нанесения (кисть, валик, краскопульт и т.п.).

Красить фасад нужно при подходящих погодных условиях: температура воздуха не ниже +50С, не красить в дождь или в сырую погоду (при влажности выше 85%), при сильном ветре и на солнцепеке.

Разбавляются, при необходимости, краски «DERUFA» водой, но не более, чем на 10%.  Колерованную краску и заключительный слой желательно не разбавлять.

Выбор краски зависит от требований, которые предъявляются к покрытию и от конкретного типа основания, также важен параметр «цена-качество».

Требования, предъявляемые к фасадным краскам

Все требования, которые предъявляются к фасадным краскам, можно разделить на три группы: эксплуатационные, технологические и декоративные.

К эксплуатационным, во многом определяющим долговечность краски, относят:

- Светостойкость — свойство материала сохранять свой цвет под действием солнечного света. Она зависит от состава связующего, используемых пигментов и др. Краски на акриловом связующем обладают максимальной светостойкостью. Более высокую устойчивость к ультрафиолетовым лучам имеют краски, пигментированные натуральными минеральными (неорганическими) пигментами, а не синтетическими красителями и пастами.

- Способность "дышать", то есть пропускать пары воды — паропроницаемость. Это свойство определяется преимущественно пористостью полимерной пленки. А пористость, в свою очередь, зависит от типа связующего, используемого растворителя и механизма формирования твердой пленки покрытия. Способность красок «дышать» наиболее важна для минеральных фасадов.

- Устойчивость к вздутию, шелушению и отслаиванию. Во многом она определяется адгезией (прилипанием) краски к основанию (большое значение здесь имеют правильная подготовка основания и соблюдение технологии нанесения), а также способностью краски пропускать водяные пары.

- Устойчивость к механическим воздействиям — стойкость к скалыванию, царапанью, ударам. Это свойство определяется как адгезивными свойствами краски, так и прочностью самого покрытия.

- Атмосферостойкость — это наиболее важное свойство лакокрасочного покрытия, выражаемое в его способности сопротивляться не только разрушающему действию солнечных лучей, но и перепадам температуры и влажности, а также дождю, морозу, снегу, ветру и т. д. По этому признаку краски делятся на атмосферостойкие и ограниченно атмосферостойкие.

- Стойкость к загрязнению и мытью. Чем выше эти показатели, тем лучше. Как правило, чем более плотная по фактуре краска (это как правило зависит от типа связующего), тем выше ее стойкость к загрязнению. А значит, ее не надо часто мыть, хотя такое покрытие способно выдерживать этот процесс многократно.

К основным технологическим свойствам принято относить расход и укрывистость. Можно подумать, что это один и тот же параметр. Это не совсем так, хотя эти свойства взаимно дополняют друг друга и по одному из них можно оценить другое. Под укрывистостью понимают способность тонкого слоя краски делать невидимой границу между контрастно окрашенными участками поверхности. Расход во многом определяется укрывистостью, но не является постоянной величиной, так как зависит, к примеру, от материала и фактуры поверхности. Количество наносимых слоев играет существенную роль: к примеру, 2-слойное покрытие лучше сопротивляется атмосферным воздействиям, воздействию щелочей и т.п.

Еще два важных параметра технических данных в лакокрасочных материалах, на которые стоит акцентировать внимание. В первую очередь — это содержание нелетучих веществ или так называемая «доля сухого остатка» в процентах. Он показывает, сколько именно краски останется на окрашиваемой поверхности после ее высыхания, остальное же — вода и растворители, которые испарятся. Доля сухого вещества для краски не должна быть менее 30-35%, в противном случае это уже будет скорее грунтовка. Но и больше 70% сухого остатка не может быть — такой густой краской практически невозможно работать.

Второй важный параметр — «плотность». Проще говоря, это коэффициент отношения килограмма веса для данной краски к литру ее же объема.

Малярные свойства объединяют несколько свойств краски, которыми определяются легкость ее нанесения (величина затрат физической энергии) и удобство в работе (возможность нанесения толстым слоем, отсутствие брызг и т. д.), а также способность растекаться и самовыравниваться на поверхности. Одним из этих свойств является тиксотропия — способность краски разжижаться под воздействием кисти или валика и сгущаться после окончания этого воздействия, что во многом облегчает работу на вертикальных поверхностях. Если интенсивно перемешать краску — у продукта с хорошими тиксотропными свойствами будет наблюдаться ощутимое уменьшение вязкости на непродолжительное время, но потом вязкость быстро поднимется до исходного уровня.

Еще один важный показатель — скорость высыхания. Чем быстрее краска сохнет, тем меньше вероятность, что изменение внешних условий испортит результат труда. Но это не значит, что надо создавать условия для почти мгновенного высыхания краски, — процесс должен длиться именно столько времени, сколько положено для получения нормальных свойств защитной пленки. Не меньше, иначе пленка получится более напряженной, что приведет к появлению трещин, но и не больше, чтобы уменьшить риск загрязнения поверхности.

Что касается декоративных свойств, то наиболее интересным для фасадной краски будет ее отражающая способность — способность поверхности направленно отражать световой поток (кстати, чем она выше, тем лучше светостойкость краски). Обычно краски и эмали по этому параметру делят на матовые (без блеска), полуглянцевые (с умеренным блеском) и глянцевые (с сильным блеском). Для краски важна возможность ее колеровки, точнее, возможность получить нужный цвет, причем, чем больше оттенков, тем, очевидно, лучше. Большинство материалов могут быть использованы в качестве базы для компьютерной колеровки.

Водорастворимые краски классифицируют следующим образом: краски на основе водных дисперсий различных полимеров и минеральные краски. Минеральные материалы применяются, как правило, для минеральных поверхностей (например, минеральных штукатурок) или поверхностей, ранее покрытых этими же материалами. К ним следует отнести известковые краски, состоящие из известкового молока и щелочестойких пигментов. Прочность покрытия достигается благодаря карбонизации извести, происходящей на воздухе.

Главное преимущество водно-дисперсионные красок состоит в том, что связующие, входящие в их состав, диспергированы в виде мельчайших частиц в воде, а не растворены в более дорогих, токсичных или огнеопасных органических растворителях. В состав такой краски кроме пленкообразователя (синтетической смолы) с различными наполнителями и пигментами входят также целый ряд специальных добавок — эмульгаторов, которые способствуют образованию капелек краски в воде, стабилизаторов дисперсии, загустителей, антивспенивателей, антисептиков и многого другого. Для них характерны гидрофобность (водоотталкивающий эффект), эластичность, хорошая механическая прочность. Безусловные достоинства этих красок — экологическая чистота, высокие технологические параметры и вода в качестве разбавителя. Они практически не имеют запаха, легко наносятся кистью, валиком и краскопультом. Лучшими с точки зрения эксплуатационных свойств признаны воднодисперсионные краски на акрилатной основе. За рубежом на долю красок этого типа приходится до 90% от всех производимых материалов. Другой тип — силикатные фасадные краски — это однокомпонентные дисперсионные краски на основе жидкого калийного стекла, содержащие улучшающие органические добавки. Они обладают самой большой воздухопроницаемостью. Силикатные краски поставляются в готовом виде.

Силиконоэмульсионные краски сочетают в себе лучшие свойства акриловых и силикатных красок: паропроницаемость у них почти так же высока, как у силикатных, следовательно, они тоже подходят для зданий с плохой гидроизоляцией фундаментов, и к тому же они не поддерживают развитие микроорганизмов. Связующим в этих материалах является кремнийорганическая смола. Разводят их водой. После высыхания краски поверхность выглядит как натуральный природный материал. Краска образует водонепроницаемую пленку, структура пленки обладает способностью к самоочищению — так называемый эффект лотоса.

И еще одна группа красок — модифицированные материалы. Они представляют собой усовершенствованный вариант акриловых систем, в состав которых добавлены силиконовые смолы или силоксан (промежуточный продукт при производстве силиконовых смол). Силикон — или силоксанмодифицированные покрытия обладают хорошей адгезией, лучше пропускают углекислый газ и отталкивают воду, обеспечивают защиту от УФ-излучения, обладают большей эластичностью, а значит, и долговечностью. Такое покрытие высыхает с меньшим поверхностным напряжением, чем даже покрытия на акриловой основе, и, следовательно, не образует микротрещин. Их можно наносить практически на все имеющиеся в строительной практике подложки.

Для окраски минеральных поверхностей снаружи таких, как штукатурка, кирпич, камень, бетон и т.п. используются водно-дисперсионные фасадные краски «DERUFA»: «Фасадная Супер», «Фасадная», «Fassaden Farbe», «Фасадная Силиконовая», «Силикатная».

Для получения высококачественных покрытий по бетону, штукатурке, асбоцементу, камню, кирпичу, а также для дерева, загрунтованного черного или цветного металла рекомендуется краска на чистом акриловом связующем «Фасадная Супер». Она обладает высокой адгезией к большинству типов минеральных оснований, а также к поверхностям ранее покрашенным алкидными или масляными красками. Благодаря эластичности и паропроницаемости пленки хорошо подходит для окрашивания деревянных фасадов. Хорошо перекрывает мелкие трещины на фасаде. Имеет повышенную стойкость к УФ-излучению, обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Высокая укрывистость позволяет закрасит одним литром краски примерно 10-12 кв.м. гладкой поверхности. Три базы для колеровки дает возможность получить любой цвет по системам NCS, RAL, Monicolor, Московская палитра и любым других. По результатам испытаний долговечность покрытия на фасаде составляет 10-12 лет при соблюдении технологии нанесения. Сертифицирована  в системе ГОСТ Р. По итогам независимой экспертизы фасадных красок в журнале «Потребитель. Все для стройки и ремонта» за 2000 год краска «Фасадная Супер» признана лучшей по совокупности показателей качества.

Краска «DERUFA Фасадная» также обладает высокой укрывистостью – 1 литр на 8-8,5 кв.м. по гладкой поверхности. Специальное щелочестойкое связующее на основе сополимеров акрилата придает краске высокую стойкость к воздействию УФ излучения, атмосферным осадкам и загрязнений окружающей среды. Отлично подходит для нанесения на новые минеральные поверхности: бетонные, кирпичные, оштукатуренные и т.п. Обладает хорошей паропроницаемостью и используется в системах теплоизоляции зданий. Сертифицирована  в системе ГОСТ Р. Долговечность краски на фасаде 8-10 лет. Краска выпускается в двух базах A и C для колеровки в любые цвета.

Краска «Fassaden Farbe», в отличие от первых двух красок (серия «PROFI») принадлежит к серии «ЕВРО». Это, так называемая, бытовая серия или «do-it-yourself». Она предназначены для окраски минеральных оснований и имеют хороший показатель «цена-качество». В качестве связующего используется дисперсия сополимеров акрилата, обладающая стойкостью к омылению (воздействию щелочей) и агрессивным средам. Эту краску можно использовать для окраски стен и потолков в сырых, влажных помещениях. Экономичный расход – 1 литр на 6-8 кв.м. Колеруется при помощи дисперсионных красителей, типа «DERUFA Vollton-und-Abtonfarbe» или на колеровочных машинах по базам А и В в светлые (пастельные) тона или цвета средней насыщенности.

«Fassaden Farbe» изготавливается, в соответствии с немецкими стандартами DIN EN. По данным сравнительного анализа основных показателей наши краски не уступают, а по некоторым параметрам: устойчивость к влажному истиранию, белизна, укрывистость превосходят аналогичные фасадные краски западных производителей, при этом цена наших красок ниже. Сертифицирована  в системе ГОСТ Р. Долговечность краски на фасаде до 7 лет.

Краски профессиональной серии «PROFI» «DERUFA Фасадная силиконовая» и «DERUFA Силикатная» обладают рядом специальных свойств, которых нет у других водно-дисперсионных красок, большинства отечественных производителей.

«Силиконовая краска» имеет в своем составе силиконовую эмульсию, которая увеличивает паропроницаемость покрытия, по сравнению с обычными водно-дисперсионными красками более, чем в два раза, при этом  возрастают водо- и грязе-отталкивающие свойства. Эта краска рекомендуется для применения в системах теплоизоляции, а также для реставрации памятников архитектуры. Краска выпускается в двух базах A и C. Колеруется по всем цветам NCS, RAL, Monicolor Nova, Московская палитра и др. Сертифицирована  в системе ГОСТ Р. Долговечность краски на фасаде 12  лет.

«Силикатная краска» - однокомпонентная готовая к применению дисперсионная краска на базе модифицированного жидкого калиевого стекла. Соответствует немецким стандартам DIN на силикатные краски и изготавливается из высококачественного импортного сырья. «Деруфа» единственный в России производитель такой краски.

Ее преимущество в том, что она не образует пленку на поверхности основания, вступая в химическую реакцию с подложкой (силикатизация или окремнение). Поэтому паропроницаемость такого покрытия самая высокая, по сравнению с другими фасадными красками. Специальные модифицирующие добавки увеличивают гидрофобность (водооталкивающие свойства) покрытия, предотвращая попадание воды в подложку.

Идеально подходит для окраски силикатного кирпича, поверхностей ранее окрашенных силикатными (кремнийорганическими) красками. Хорошо подходит для окраски бетона, штукатурки (для систем теплоизоляции фасадов), камня и др. Рекомендуется для перекрашивания архитектурных памятников старины. Колеруется специальными красителями для силикатных красок или по системе Derufa Color System по цветовой гамме для силикатных красок. Выпускаются базы: А и С. Разбавляется только силикатным грунтом.

Легко наносится, быстро сохнет, практически не обладает запахом, безопасна для здоровья людей и животных. Расход -1 литр на 7-8 кв.м. Сертифицирована  в системе ГОСТ Р. Долговечность покрытия из силикатной краски на фасаде не менее 10 лет.